喷枪的选择原则

1喷枪本身的大小和质量             
              从减轻操作者的劳动强度考虑，希望喷枪体轻小型为好，但涂料喷出量和空气量也随着减小，喷涂时间增加，作业效率下降，不适用于大量涂装场合。用大型喷枪喷涂小的部件或管状被涂物，涂料损失量大。平面状大型被涂物可选用大型喷枪；凹凸很悬殊的被涂物则宜选用小型喷枪为宜。             
          2涂料用量及涂料供给方式             
               涂料用量小，颜色更换频繁，选用重力式喷枪，但不适用于仰面喷涂；涂料用量较大且颜色更换较多，特别是喷涂侧面时，选用容量为1L以下的带罐吸上式喷枪较方便。如果涂料用量大，颜色几乎不变的连续作业，可选用压送式喷枪，用涂料增压罐供漆。在涂料用量更大时，用泵和涂料循环管道压送涂料，可连续喷涂而不终止作业。喷涂采用快换接头，便于清洗和换色，压送式喷枪不带涂料杯或罐，喷涂上下左右，灵活方便。             
          3喷嘴口径        
              工业化大生产中，单位时间通过的涂装面积大，涂料用量大，选用的喷枪的喷嘴口径要大；当喷涂漆膜厚度要求高时或喷涂底漆以及对漆膜外观质量要求不高时，要选用口径较大的喷枪。另外当选用的涂料施工粘度较高时要选用口径较大的喷枪，而采用低粘度涂料或压送式供给涂料时，要选用口径较小的喷枪。当喷涂面漆时，涂料雾化要求高，也要选用口径较小的喷枪。

喷枪是喷漆工艺体系的关键设备。虽然不同的喷枪有许多通用的零件，但每种类型或型号的呀枪只适用于一定范围的作业。选择合适的工具是以最短的时间完成高质量作业的保证。

喷枪由枪体与喷枪嘴所组成。枪体又分空气阀、漆流控制阀、雾型控制（即漆雾扇形角度调节）阀、控漆阀、压缩空气进气阀、扳机、手柄。喷枪嘴由气帽、涂料喷嘴和顶针组成。喷枪的性能取决于涂料喷出量与空气消耗量的关系，与即涂料喷出量小而空气消耗量大时涂粒较小，而涂料喷出量多而空气量少时涂粒较大，较粗，涂面的成效较差。通常涂料喷出的量小型喷枪为10~200mL/min，大型为120~600mL/min，空气使用量小型为40~290L/min，大型为280~520L/min。涂料喷出量大，则空气使用量须越大.

喷枪的种类很多，用途各异，根据涂料供给方式主要有重力式、虹吸式和压力式三种目前在汽车修理厂中使用较多的是重力式喷枪和虹吸式喷枪。虹吸式喷枪因操作方便，深受广大油漆工的欢迎。